## Slide 1: DIES III
GRUPO: DUTTO-GARCÍA DAUD-GARCÍA ULLOA-ROBLES

## Slide 2: TEMAS
MATERIALES.CONSTITUYENTES DEL HORMIGÓN
CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN FRESCO
CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN ENDURECIDO
DOSIFICACIONES
CONTROL.ENSAYOS.INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ACI 241

## Slide 3: MATERIALES
HORMIGÓN:
Componentes:
AGLOMERANTE: CEMENTO PORTLAND
AGREGADO: ÁRIDOS
AGUA
ADITIVOS
1.CEMENTO PÓRTLAND
Clasificación de los cementos Tipo, nombre y aplicación I : Normal. Para uso general, donde no son requeridos otros tipos de cemento. IA : Normal. Uso general, con inclusor de aire. II : Moderado. Para uso general y además en construcciones donde existe un moderado ataque de sulfatos o se requiera un moderado calor de hidratación. IIA : Moderado. Igual que el tipo II, pero con inclusor de aire. III : Altas resistencias. Para uso donde se requieren altas resistencias a edades tempranas. IIIA : Altas resistencias. Mismo uso que el tipo III, con aire incluido. IV : Bajo calor de hidratación. Para uso donde se requiere un bajo calor de hidratación. V : Resistente a la acción de los sulfatos. Para uso general y además en construcciones donde existe un alto ataque de sulfatos.
Es un cemento hidráulico producido por la pulverización de Clinker, el cual esta compuesto esencialmente de silicatos de calcio hidráulicos, conteniendo además, una o más formas de sulfatos de calcio (yeso), como un añadido en la etapa de molienda.
Los silicatos de calcio hidráulicos, fraguan y endurecen al reaccionar químicamente con el agua. En el curso de esta reacción, denominada hidratación, el cemento se combina con el agua para formar una pasta, y cuando le son agregados arena y grava triturada, se forma lo que se conoce como el CONCRETO El clinker, se alimenta a los molinos de cemento junto con mineral de yeso, el cual actúa como regulador del fraguado. La molienda conjunta de éstos materiales produce el cemento. Las variables a controlar y los porcentajes y tipos de materiales añadidos, dependerán del tipo de cemento que se requiera producir. El tipo de materias primas y sus proporciones se diseñan en base al tipo de cemento deseado.
Según la norma ACI 318. El cemento debe cumplir con una serie de normas, entre ellas se encuentra la norma ASTM C 150.

## Slide 4: MATERIALES
1.CEMENTO PÓRTLAND
Fabricación
La fabricación del cemento Portland genera dióxido de carbono debido al combustible utilizado calcinar la piedra caliza.
Si bien se ha mejorado significativamente la eficiencia del proceso, los esfuerzos continuos de la industria por reducir la huella de carbono de la producción de cemento llevaron a propuestas para realizar cambios en la norma ASTM C 150, en 2004, para permitir el uso de hasta un 5% de piedra caliza como ingrediente en el cemento y más recientemente para permitir utilizar hasta un 5% de agregados inorgánicos para el procesamiento. Estos dos cambios se estudiaron detenidamente para garantizar que no habría pérdida de desempeño. Aunque otros requerimientos de la especificación normalmente limitan el uso de estos ingredientes a menos de las cantidades máximas permitidas, las reducciones de las emisiones de CO2 y el ahorro de energía son considerables y se han vuelto una parte integral de los esfuerzos de la industria por reducir el impacto ambiental.

## Slide 5: MATERIALES
2.AGREGADOS: ÁRIDOS
El tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe ser superior a:
1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado
(b) 1/3 de la altura de la losa
(c) 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales de refuerzo, paquetes de barras, tendones individuales, paquetes de tendones o ductos.
Estas limitaciones se pueden omitir si a juicio del ingeniero, la trabajabilidad y los métodos de compactación son tales que el concreto se puede colocar sin la formación de hormigueros o vacíos.
Las partículas de agregados, dependiendo fundamentalmente de su diámetro medio, son los áridos (que se clasifican en grava, gravilla y arena)
Tres factores intervienen en una granulometría adecuada:
el tamaño máximo del árido,
la compacidad
el contenido de granos finos.
Cuando mayor sea el tamaño máximo del árido, menores serán las necesidades de cemento y de agua, pero el tamaño máximo viene limitado por las dimensiones mínimas del elemento a construir o por la separación entre armaduras, ya que esos huecos deben quedar rellenos por el hormigón y, por tanto, por los áridos de mayor tamaño.
En una mezcla de áridos una compacidad elevada es aquella que deja pocos huecos; se consigue con mezclas pobres en arenas y gran proporción de áridos gruesos, precisando poca agua de amasado; su gran dificultad es conseguir compactar el hormigón, pero si se dispone de medios suficientes para ello el resultado son hormigones muy resistentes.
En cuanto al contenido de granos finos, estos hacen la mezcla más trabajable pero precisan más agua de amasado y de cemento.

## Slide 6: MATERIALES
2.AGUA
Cuando las impurezas en el agua de mezclado son excesivas, pueden afectar no sólo el tiempo de fraguado, la resistencia del hormigón y la estabilidad volumétrica (variación dimensional), sino que también pueden provocar eflorescencia o corrosión en el acero.
Debe evitarse el agua con altas concentraciones de sólidos disueltos. Las sales u otras sustancias nocivas que provengan del agregado o de los aditivos, deben sumarse a la cantidad que puede contener el agua de mezclado. Estas cantidades adicionales deben tomarse en consideración al hacer la evaluación respecto a la aceptabilidad del total de impurezas que pueda resultar nocivo, tanto para el concreto como para el acero.
El agua empleada en el mezclado del concreto debe estar limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otras sustancias nocivas para el hormigón o el acero.
No debe utilizarse agua impotable.
El agua de amasado interviene en las reacciones de hidratación del cemento. La cantidad de la misma debe ser la estricta necesaria, pues la sobrante que no interviene en la hidratación del cemento se evaporará y creará huecos en el hormigón disminuyendo la resistencia del mismo.
Puede estimarse que cada litro de agua de amasado de exceso supone anular dos kilos de cemento en la mezcla. Sin embargo una reducción excesiva de agua originaría una mezcla seca, poco manejable y muy difícil de colocar en obra. Por ello es un dato muy importante fijar adecuadamente la cantidad de agua.
Durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón se añade el agua de curado para evitar la desecación y mejorar la hidratación del cemento.
El agua de curado es muy importante que sea apta pues puede afectar más negativamente a las reacciones químicas cuando se está endureciendo el hormigón.
Cuando una masa es excesivamente fluida o muy seca hay peligro de que se produzca el fenómeno de la segregación (separación del hormigón en sus componentes: áridos, cemento y agua).

## Slide 7: MATERIALES
2.ADITIVOS
Los aditivos reductores de agua, retardantes, acelerantes, deben cumplir con las normas ASTM C 494 o ASTM C 1017.
Los aditivos que contengan cualquier cloruro, no deben emplearse en hormigón armado. Las concentraciones de iones de cloruro pueden causar corrosión del aluminio embebido (por ejemplo en ductos), especialmente cuando el aluminio está en contacto con el acero embebido y el concreto se encuentra en ambiente húmedo. Se produce una severa corrosión en láminas de acero galvanizado y en encofrados permanentes de acero galvanizado, especialmente en ambientes húmedos o cuando el secado es inhibido por el espesor del concreto o por el revestimiento, o por láminas impermeables.
La escoria molida granulada de alto horno que cumple con la norma ASTM C 989 es empleada como un aditivo en el concreto de manera muy similar a como se emplea la ceniza volante. Generalmente, debe ser utilizada con cementos de tipo pórtland que cumplan con la norma ASTM C 150, y sólo en raras ocasiones es apropiado usar escoria ASTM C 989 con un cemento adicionado ASTM C 595, el cual ya tiene puzolana o escoria.
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
El material cementante y los agregados deben almacenarse de tal manera que se prevenga su deterioro o la introducción de materia extraña.
Cualquier material que se haya deteriorado o contaminado no debe utilizarse en el concreto.

## Slide 8: MATERIALES
HORMIGÓN ARMADO
ACERO
El acero que se utiliza en hormigón armado es generalmente de sección circular. A los efectos de restringir el movimiento de las barras con relación al hormigón que las rodea se utilizan barras “conformadas” lo cual implica que en sus superficies existen protuberancias o nervaduras o rugosidades con distintas formas. La Fig. 2.29 muestra por ejemplo las barras conformadas del tipo ACINDAR, de gran utilización en nuestro medio. En este caso la conformación se logra con dos nervaduras longitudinales continuas, ubicadas sobre generatrices opuestas y con nervios transversales y paralelos entre sí e inclinados respecto a su eje longitudinal, formando lo que se conoce como conformación en espina de pescado.
Para el caso del acero ADN - 420 las barras poseen una identificación mediante dos puntos y dos nervios cortos, como muestra la figura. ADN - 420 significa Acero de Dureza Natural con tensión de fluencia de 420 MPa.

## Slide 9: Hormigón fresco
CONTROLES DE CALIDAD
Trabajabilidad
Relación agua/cemento
CIRSOC 201-05
Hormigón que se encuentra en estado plástico, el cuál puede ser manipulado, transportado, colocado, y compactado sin afectar a su proceso de fraguado y endurecimiento.
Facilidad con que el hormigón puede se mezclado, colocado, compactado y terminado. Se desea evaluar:
La facilidad de lograr la compactación adecuada, es decir remoción de vacíos.
Movilidad, lo cual mide cuan fácil el hormigón puede fluir a través de los moldes llenándolos completamente.
Estabilidad y consistencia, para que el hormigón permanezca estable y con masa coherente (con su diseño) durante los procesos de manipuleo y vibración.
Asentamiento en el cono de Abrams
El ensayo consiste en rellenar un molde metálico troncocónico de dimensiones normalizadas, en tres capas apisonadas con 25 golpes de varilla – pisón y, luego de retirar el molde, medir el asentamiento que experimenta la masa de hormigón colocada en su interior.
En el ensayo pueden presentarse casos tales como: el caso de “true slamp” que significa ensayo bien realizado, con asentamiento uniforme y mezcla cohesiva. Si se da el caso que la mitad del cono se desliza hacia un costado y hacia abajo, se dice que se ha producido un tipo de asentamiento de corte (shear). En ese caso el ensayo deber repetirse. Si el resultado de “shear” persiste, la mezcla debe rechazarse pues indica que le falta cohesión. Es claro que la mayor utilidad del ensayo de asentamiento es para los hormigones de consistencia intermedia

## Slide 10: Hormigón endurecido
ENSAYOS DE RESISTENCIA
Ensayo a compresión
Después de que el hormigón ha fraguado empieza a ganar resistencia y se endurece. Las propiedades del hormigón endurecido son la resistencia y la durabilidad.
Los ensayos deben hacerse sobre las probetas normales para control de los hormigones cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de alto, moldeadas y curadas según norma, y la resistencia debe basarse en ensayos efectuados a los 28 días.
Cuando se ejecuta el ensayo de compresión debe tenerse en cuenta el efecto de confinamiento que producen los cabezales, el cual se hace más importante en la medida que la probeta sea de menor altura. La Fig 2.27 ilustra este efecto.
Algunas normas establecen como control de resistencia las probetas cúbicas, generalmente de 15 cm de lado. Otras lo hacen con la probeta prismática, en la que la altura suele ser 4 veces la dimensión de la sección transversal.
El concepto de resistencia especificada, y que también se conoce como característica, tal cual se expresó al inicio de esta sección, y que es determinada con la desviación estándar, obedece a conceptos de estadística. En la mayoría de los casos, representa la resistencia por debajo de la cual estarán no más del 5 % de los resultados de los ensayos de la norma CIRSOC-1982, pero representaría el 10 % para la versión nueva, C-201-05.
Hormigón endurecido. Modos de control según CIRSOC 201-1982
Hormigón endurecido. Modos de control Norma de Hormigón Elaborado. IRAM 1 666 Dic. 1986

## Slide 11
RECOMENDACIONES:
CUC mínimo será para obras de elevación de 300 kg/m3 y para fundaciones de HºAº de 350 kg/m3
Nunca el contenido de agua será mayor a 200 L/m3
Evitar variaciones grandes en cuanto a la dosificación recomendada por las normas
DOSIFICACIÒN SEMI-EMPIRICA
Establecer una relación agua / cemento (por ej: 0,6)
Medir el cemento en bolsa
Medir el agua en recipientes calibrados
CÀLCULO DE CANTIDADES
(CUC) x (Relación a/c) = Cantidad de agua en L
( 1000 L = 1 m3) – ( Cantidad de agua en L) = Cantidad de agregados en L
Cantidad de agregado x porcentaje de agregado fino = Cantidad total de agregado fino en L x 2,65 kg/L = Cantidad de agregado fino en Kg
Cantidad de agregado x porcentaje de agregado grueso = Cantidad total de agregado grueso en L x 2,67 kg/L = Cantidad de agregado grueso en Kg
PASAJE DE 1 M3 A UN PASTÒN
CUC / 50 kg (contenido de bolsa de hormigón) = cantidad de divisiones del m3
1 m3 / cantidad de divisiones del m3 = Volumen del pastón
Cantidad de cada componente x (Volumen del pastón / 1000 ) = Cantidad del componente a utilizar en cada pastón
Averiguar el peso de un balde (8 litros) de cada componente y dividirlo por el peso total del material a agregar para saber la cantidad de baldes de cada componente a agregar en la mezcla.
Calcular la dosificación tipo de la mezcla la cual al aproximar al numero entero las cantidades garantiza cumplir con las cantidades requeridas en la norma

## Slide 12
NORMA ACI 214
CONTROL DE LA RESISTENCIA DE HORMIGÓN
El hormigón debe producirse de forma que se minimice la frecuencia de resultados de resistencias inferiores a f´c , como se indica posteriormente.
De acuerdo con la norma, la resistencia del hormigón f´c no puede ser inferior a los 17Mpa.
La resistencia media a compresión del hormigón debe ser siempre superior al valor f´c especificado en el diseño estructural.
El cálculo de f´c se debe realizar a través de probetas ensayadas a 28 días, en caso de adoptar otra edad se debe reflejar por escrito en los documentos contractuales.
El American Concret Institute es una institución fundada en 1908 que publica una serie de normas y recomendaciones técnicas para el hormigón armado, de aplicación tanto en Estados Unidos como sus países de influencia, especialmente Sudamérica.
La norma ACI presta mucha más atención tanto a las resistencias previas obtenidas como a la experiencia de las plantas de hormigón en la dosificación de los hormigones, relegando el control en obra a la supervisión y control de las resistencias estimadas inicialmente en la dosificación del hormigón.

## Slide 13
NORMA ACI 214
CONTROL DE LA RESISTENCIA DE HORMIGÓN
Dosificación de hormigón.
La dosificación del hormigón debe lograr:
La trabajabilidad y consistencia necesarias que permitan la correcta puesta en obra del hormigón, sin exudaciones ni segregaciones.
La resistencia a exposiciones especiales.
Conformidad con los requisitos de resistencia.
La norma hace especial hincapié en el uso de la experiencia en obra o en la realización de pruebas de mezcla en laboratorio para seleccionar la correcta dosificación del hormigón.
Al dosificar la mezcla de hormigón, esta se debe realizar para alcanzar una resistencia mayor que la exigida en obra. Esta resistencia requerida (f´cr) se calcula mediante la siguiente expresión:
f´cr= f´c + t*Ds
Donde t es el factor de probabilidad y Ds la desviación estándar.
El factor de probabilidad t recomendado por la ACI es 2,33, que permite que únicamente el 1% de los resultados de ensayos de resistencia arrojen resultados inferiores a la resistencia especificada.

## Slide 14
NORMA ACI 214
CONTROL DE LA RESISTENCIA DE HORMIGÓN
Dosificación basada en la experiencia en obra, en mezclas de prueba o en ambos casos.
La norma ACI se basa en un diagrama de flujo para la determinación de la aprobación de la dosificación del hormigón, basándose en si existen o no ensayos de resistencia en obra para el hormigón especificado.

## Slide 15
NORMA ACI 214
CONTROL DE LA RESISTENCIA DE HORMIGÓN
Se dispone de más de 30 ensayos consecutivos.
Cuando una planta de hormigón posee resultados de ensayos con antiguedad no superior a los 24 meses, se debe calcular la desviación estandar ss ,
s Promedio estadístico de la desviación estándar cuando se emplean dos registros de ensayos para calcular la desviación estándar de la muestra.
ss1 , ss2 Desviaciones estándar de la muestra calculadas de dos registros de ensayos, 1 y 2, respectivamente.
n1 , n2 Número de ensayos en cada registro de ensayos, respectivamente.
Debiendo cumplir los ensayos existentes que:
1. Representan materiales, procedimientos de control de calidad y condicione similares a las esperadas. Las variaciones de materiales y sus dosificaciones no deben haber sido más restrictivas que la obra a ejecutar.
2. Representar un hormigón con una variación de resistencia respecto de la exigida inferior a 7Mpa de f´c.
3. Poseer al menos 30 ensayos consecutivos o dos grupos de ensayos totalizando al menos 30 ensayos (Un ensayo de resistencia se define como el promedio de al menos dos probetas de 150x300mm o tres probetas de 100x200mm ensayadas a 28 días)

## Slide 16
NORMA ACI 214
CONTROL DE LA RESISTENCIA DE HORMIGÓN
Se dispone de 15 a 29 ensayos consecutivos.
Los ensayos deben cumplir los puntos 1 y 2 del apartado anterior, así como que deben representar un único registro de ensayos en un plazo máximo de 45 días consecutivos.
En el caso de que se dispongan registros de 15 a 29 ensayos consecutivos con una antigüedad no superior a los 24 meses o no se cumplan los 3 puntos del apartado anterior, se debe determinar una nueva desviación estándar de la muestra multiplicando la desviación estándar calculada por el siguiente factor:
Factor de modificación para la desviación estándar de la muestra cuando se dispone de menos de 30 ensayos.
Aplicando este factor, nos encontramos del lado de la seguridad, de forma que el pequeño tamaño de la muestra no distorsiona el valor de la verdadera desviación estándar.

## Slide 17
NORMA ACI 214
CONTROL DE LA RESISTENCIA DE HORMIGÓN
Resistencia media requerida.
La resistencia media a la compresión requerida, f´cr , usada como base para la dosificación del hormigón, se determina según la tabla:
Resistencia promedio a la compresión requerida cuando hay datos disponibles para el cálculo de la desviación estándar de la muestra.
La ecuación (5-1) se basa en una probabilidad de 1 en 100 que los promedios de tres ensayos consecutivos sean inferiores a la resistencia a la compresión f´c especificada.
La ecuación (5-2) se basa en una probabilidad similar de que un ensayo individual pueda ser inferior a la resistencia a la compresión fc´ especificada en más de 3.5 MPa.
La ecuación (5-3) se basa en la misma probabilidad 1 en 100 que un ensayo individual puede ser inferior a 0.90 f´c.
Cuando se dispone de 30 ensayos, la probabilidad de fallo será quizá algo mayor que 1 en 100.
Los ajustes adicionales requeridos para lograr la probabilidad de 1 en 100 no se consideran necesarios, debido a la incertidumbre inherente al suponer que las condiciones imperantes cuando se acumularon los registros de ensayo serán similares a las condiciones imperantes cuando se vaya a producir el hormigón.

## Slide 18
NORMA ACI 214
CONTROL DE LA RESISTENCIA DE HORMIGÓN
Lotificación y control en obra.
Las muestras para los ensayos de resistencia de cada clase de hormigón colocado en obra deben tomarse no menos de una vez al día, ni menos de una vez por cada 110 m3, ni menos de una vez por cada 460 m2 de superficie de losas o muros.
El número de ensayos mínimo es de 5, existiendo la posibilidad de que si el volumen a colocar es inferior a los 40m3 no se realicen ensayos si la autoridad competente lo aprueba.
El nivel de resistencia de una clase determinada de hormigón se considera satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes:
Cada media aritmética de tres ensayos de resistencia consecutivos es igual o superior a fc′
Ningún resultado individual del ensayo de resistencia (media de dos probetas) es menor que fc′ por más de 3,5 MPa cuando fc´ es 35 MPa o menor; o por más de 0.10 fc′ cuando fc´ es mayor a 35 Mpa
Cuando no se cumpla con cualquiera de los dos requisitos, deben adoptarse las medidas necesarias para incrementar el promedio de los resultados de los siguientes ensayos de resistencia.
Cuando no se cumplan los requisitos de (b) deben observarse los requisitos indicado en el apartado “Investigación de los resultados de ensayos con baja resistencia“

## Slide 19: CONCLUSIÓN
HORMIGÓN
Es de total importancia remarcar que como en todo proceso de elaboración de algún producto determinado, en la elaboración del Hormigón, hay que tener en cuenta un adecuado seguimiento y control de calidad en cada etapa de fabricación, para conseguir una calidad final que cumpla con los requisitos preestablecidos. Es muy importante cumplir con las normas y los controles en la fase de elaboración de la materia prima, ya que la misma condiciona la calidad final del producto terminado.
Para poder hacer una correcta interpretación de las normas es muy importante tener un previo conocimiento de las características del Hormigón en su proceso de fabricación y como eso influye en su posterior comportamiento en cuanto a la resistencia adquirida.