## Slide 1: Reformado
Industrialización de Hidrocarburos

## Slide 2: ¿En qué consiste el proceso de reformado de naftas?
Industrialización de Hidrocarburos
Es un proceso que básicamente convierte naftas de bajo octano en naftas de alto octano que se utilizan como combustibles o genera productos con elevado contenido de aromáticos (BTX, benceno, tolueno y xileno) para usarlo como materia prima en el industria petroquímica.
Durante este proceso se produce un re-arreglo o re-estructuración de las moléculas de
hidrocarburos y se rompen moléculas grandes en más pequeñas.
Durante este reordenamiento y ruptura se genera hidrógeno.

## Slide 3: Industrialización de Hidrocarburos
Capacidad de procesamiento 19500 m3/D
ETBE

## Slide 4: Industrialización de Hidrocarburos
Bases del procesos
Hidrógeno
LPG
Nafta reformada
Nafta de Topping
Nafta de Hidrocraking
Nafta de Coque
Contaminantes
NHT
Reforming
NHT
Nafta hidrotratada

## Slide 5
Industrialización de Hidrocarburos
Descripción del proceso
Carga Hidrotratada
Reactores
Separador
Hornos
H2
Nafta Reformada
Gases
Estabilizadora
Gas de
Exportación

## Slide 6: Industrialización de Hidrocarburos
Composición de las cargas y de los productos
Cargas
Para obtención de naftas reformadas:
C6–C11 Parafinas, Nafténicos y Aromáticos.
Para obtención de aromáticos:
Cortes más selectos C6, C6–C7, C6-C8 ó C7-C8. Menos selectivas la reacción de C6–C7.
Productos
Naftas ricas en aromáticos (Alto octano)
Compuestos de aromáticos para BTX.
Nota: Se deben tener en cuenta el PIONA y la destilación

## Slide 7: Industrialización de Hidrocarburos
Composición de las cargas y de los productos

## Slide 8: Industrialización de Hidrocarburos
Qué reacciones ocurren en el Reformado de naftas?
Aromáticos:
  Pasan sin reaccionar
Nafténicos:
  Fáciles de convertir
  Ciclohexano es más fácil de transformarse a aromáticos que el ciclo pentano
Parafinas:
  Algunas se convierten a aromáticos
  Algunas se isomerizan a cadenas altamente ramificadas
  Algunas craquean
  Muchas permanecen como parafinas

## Slide 9: Reacciones de Platforming
Industrialización de Hidrocarburos
De-hidrogenación de nafténicos
Isomerización de nafténicos - Isomerización de parafinas
De-hidrociclización de parafinas
Demetanización
Hidrocracking
Coque

## Slide 10
Industrialización de Hidrocarburos
De-hidrogenación de Nafténicos
2023
UT 6.1
10
Nafténico
+ H2
Aromático
Cl
Pt
Cl
Temperatura
catalizador
Pt H2
Re
Documento: YPF-Público

## Slide 11: Industrialización de Hidrocarburos
Isomerización de parafinas
Pt
Pt
N-Parafina
Iso-Parafina
Cl
Cl
Temperatura
catalizador
Re

## Slide 12
Industrialización de Hidrocarburos
Dehidrociclización de parafinas
Pt
Parafina
+ H2
Aromático
Cl
Cl
Temperatura
catalizador
Pt H2
Re

## Slide 13: Demetanización
Industrialización de Hidrocarburos
+ CH4
+ H2
+ H2
+ CH4
Pt
Pt

## Slide 14
Industrialización de Hidrocarburos
Hidrocraking
Pt
Parafina
Parafinas más livianas
Cl
Cl
Temperatura
catalizador
+
+ H2
H2
H2
H2
C
C
C Pt C
+CxHy
C Re C

## Slide 15
Industrialización de Hidrocarburos
Condensación de naftenicos
2023
UT 6.1
15
Nafténicos
Poli nafténico
+ CxHy
Cl
Pt
Cl
Temperatura
catalizador
Re
C C
Pt
+
Documento: YPF-Público

## Slide 16
Industrialización de Hidrocarburos
Propiedades de algunos compuestos
Compuesto | RON | MON | TVR
C3 | 111 | 96,60 | 190,00
IC4 | 102 | 97,00 | 72,20
NC4 | 94 | 89,10 | 51,60
IC5 | 102 | 89,00 | 20,44
NC5 | 61,8 | 63,20 | 15,57
22DMC4 | 91,8 | 93,40 | 10,00
23DMC4 | 104,3 | 94,20 | 10,00
2MC5 | 73,4 | 73,50 | 6,76
3MC5 | 74,5 | 73,30 | 6,10
NC6 | 24,8 | 26,00 | 4,95
22DMC5 | 92,8 | 95,60 | 3,49
MCYC5 | 89,3 | 81,00 | 4,50
24DMC5 | 83,1 | 83,80 | 3,29
BZ | 101 | 101,00 | 3,22
33DMC5 | 80,8 | 86,60 | 3,29
CYC6 | 83 | 77,20 | 3,22
Ramificados Alto octanaje
Lineales
Bajo octanaje

## Slide 17: Industrialización de Hidrocarburos
Parafinas
Nafténicos: + 10.5 (endotérmica)
Nafténicos
Aromáticos: + 16.9
(endotérmica)
Hidrocracking
Parafinas: - 13.5
(exotérmica)
Reacciones
Calor de reacción ∆H (kcal/mol H2)

## Slide 18: Industrialización de Hidrocarburos
Reformado de naftas
Operación semi-regenerativa
Operación continua CCR
Regeneración del carbón

## Slide 19: Industrialización de Hidrocarburos
PROCESOS COMERCIALES DE REFORMING
Licenciatarios | Nombre del Proceso | Aplicaciones | Tipo de Proceso
UOP | Platforming | Naftas de alto RON Aromáticos | Semi regenerativo Continuos
IFP | Catalyst Reforming | Naftas de alto RON BTX, LPG | Semi regenerativo Continuos
Chevron | Rheniforming | Naftas de alto RON Aromáticos | Semi-regenerativos

## Slide 20: Industrialización de Hidrocarburos
PLATFORMING-SEMI REGENERACION

## Slide 21: Industrialización de Hidrocarburos
PLATFORMING-CCR – REGENERACION CONTINUA
CCR = Continuos Catalyst Regeneration

## Slide 22: Industrialización de Hidrocarburos
Comparación de los procesos
Alimentación | Nafta |  | 
P/N/A (%vol) | 69.4/21.4/9.2 |  | 
Densidad (g/cm3) |  | 0.7 | 
Condiciones de operación | Semi- regenerativo | Continuo | 
Presión | 20.4 | 8.5 | 3.4
RON | 100 | 100 | 100
Rendimiento s/alimentación |  |  | 
H2 (%p) | 1.9 | 3 | 3.6
C5+ (%v) | 70.4 | 78.1 | 81.8
Aromático (%v) | 46 | 54.5 | 57.6

## Slide 23: Industrialización de Hidrocarburos
OCTANIZING IFP

## Slide 24: Industrialización de Hidrocarburos
Magnaforming

## Slide 25: Industrialización de Hidrocarburos
Exxon-Powerformer

## Slide 26: Industrialización de Hidrocarburos
Chevron-Renhiforming

## Slide 27: Industrialización de Hidrocarburos
Reactores radiales

## Slide 28: Industrialización de Hidrocarburos
Reactores axiales

## Slide 29: Industrialización de Hidrocarburos
Reactores esféricos

## Slide 30: CARGA DEL CATALIZADOR
Industrialización de Hidrocarburos
Métodos de carga de catalizadores
Existen dos métodos para llevar adelante la carga de catalizadores: carga sock y carga densa
Orientación del catalizador en ambos tipos de carga
Los reactores tienen igual peso de catalizador
Carga SOCK
Carga DENSA

## Slide 31: Industrialización de Hidrocarburos
ESQUEMAS DE CARGA
Carga manga
Carga densa
Área de alta
densidad
Área de baja
densidad
Densidad uniforme

## Slide 32: Industrialización de Hidrocarburos
ESQUEMAS DE CARGA
Maquina de carga densa
Carga sock

## Slide 33: Industrialización de Hidrocarburos
ESQUEMAS DE CARGA
Carga sock

## Slide 34: Industrialización de Hidrocarburos
CARGA DEL CATALIZADOR
Ventajas y desventajas entre ambos métodos de carga
Simple y económico
Demandante de trabajo manual
Menos catalizador
Baja densidad de lecho
DP mas bajo en cond SOR pero aumenta durante el ciclo
Posibilidad de hundimiento del lecho y aumento del DP durante el ciclo
Requiere mucho control durante la carga. Sino puede dar origen a mal distribución de flujo, canalizaciones, bypass, etc…
Más complejo y caro
La máquina de carga densa hace el trabajo duro.
15-22% más de catalizador
Más baja temperatura SOR
DP más alto que carga sock (50%
aprox).
No hay hundimiento del lecho durante el ciclo
Una mala carga densa es peor que una carga promedio sock.
Carga SOCK
Carga DENSA

## Slide 35: Industrialización de Hidrocarburos
ESQUEMAS DE CARGA

## Slide 36: Objetivo del control y seguimiento
Industrialización de Hidrocarburos
Conocer las variables que influyen en el proceso para optimizar la operación y
determinar la vida útil del catalizador.

## Slide 37
Industrialización de Hidrocarburos
Variables de proceso independientes
Tipo de catalizador
Temp. de reacción
Velocidad espacial
Presión del reactor
Relación H2/HC
Cambios en las propiedades de las cargas
Dosificación de H2O-Cl

## Slide 38: Industrialización de Hidrocarburos
Tipo de catalizador
Cl
Cl
Pt
Cl
Pt
Pt
Pt
Re
Re
Cl
Cl
Soporte: Alumina
Componente ácido: Cloro
Componentes metálicos: Platino y Renio

## Slide 39: Tipo de catalizador
Industrialización de Hidrocarburos
Función dual
Sitio ácido: Cloro
Metal: Platino
Cómo se mantiene un balance apropiado
Control Agua-Cloro
Técnica de regeneración
Cloro Aumenta la función ácida
Cracking
Pt Incrementa la función metálica
Demetalización
Dehidrogenación Dehidrociclización Isomerización
Balance Acido-metal deseado

## Slide 40: Industrialización de Hidrocarburos
Propiedades del catalizador
Catalizador | A | B
Forma | esférico | cilindros
Diámetro, mm | 1.6 | 1.43
Longitud, mm |  | 3.6
Platino, % peso | 0.22 | 0.25
Renio, % peso | 0.44 | 0.4
Azufre, % peso | 0.07 | 0.03
Cloro, % peso | 1.05 | 1.0
Area BET , m2/g | 216 | 217
Densidad, g/cm3 | 0.67 | 0.63

## Slide 41: Forma de los catalizadores
Industrialización de Hidrocarburos
Cilindros
Esferas
Trilobe
Cuadrilobe

## Slide 42: Perfiles de conversión en los reactores
Industrialización de Hidrocarburos
0.00
0.20
0.80
1.00
% vol.
0.40 0.60
% (p) de catalizador
I
A
80
70
60
50
40
30
20
10 N
0
P
deshidrogenación Isomerización
deshidrogenación isomerización hidrocraking
deshidrociclación
hidrocraking
deshidrociclicación

## Slide 43: Perfiles del RON en los reactores
Industrialización de Hidrocarburos
100
80
60
40
20
0
0
0,2
0,8
1
0,4 0,6
(%p) catalizador
RON

## Slide 44: Perfiles de temperatura en los reactores
Industrialización de Hidrocarburos
0
-30
-60
-90
0
0,6
0,8
1
0,2 0,4
(%p) catalizador
ºC

## Slide 45: Efecto de la presión sobre la estructura del rendimiento
Industrialización de Hidrocarburos
100
0
10
30
40
20
Presión (Kg/cm2)
% peso
HIDROGENO
90
C1+C2+C3+C4
80
C5+ PLATFORMADO
70

## Slide 46: Temperatura de reacción
Industrialización de Hidrocarburos
Es un parámetro de control que se usa para mantener la calidad del producto requerido.
WAIT =Temperatura de entrada promedio en peso
WAIT= Σ ( fracción en peso de catalizador en el lecho)* (Temp de entrada en el lecho)
WABT= Temperatura promedio del lecho en peso
WABT= Σ ( fracción en peso de catalizador en el lecho)* (Temp promedio del lecho)

## Slide 47
Industrialización de Hidrocarburos
Velocidad espacial
Se calcula como la cantidad de carga procesada en la unidad de tiempo que pasa a través de un volumen de catalizador fijo.
LHSV = Ql/Vc
LHSV= velocidad espacial (h-1) Ql = Caudal líquido (m3/h)
Vc = volumen de catalizador (m3)

## Slide 48
Industrialización de Hidrocarburos
Presión en el reactor
Este parámetro afecta:
Rendimiento del producto (<P,>)
Temperatura requerida en el reactor (<P,<T para igual RON)
Estabilidad del catalizador (<P,<Tiempo de vida)
Relación H2/HC
Esta definida como:
moles de H2 en el gas de reciclo mol de nafta de alimentación
Es un parámetro necesario para mantener la estabilidad en el catalizador.

## Slide 49: Propiedades de la carga
Industrialización de Hidrocarburos
Se debe tener en cuenta el rango de destilación y el PIONA
Dosificación de H2O-Cl2
Se debe controlar la inyección de estos para mantener la función dual del catalizador

## Slide 50: Actividad del catalizador
Industrialización de Hidrocarburos
Para su cálculo debemos tener en cuenta:
El WAIT requerido para un catalizador fresco (SOR WAIT)
El RON del producto
El contenido de Nafténicos y Aromáticos de la carga
LHSV
Tipo de catalizador

## Slide 51: Actividad del catalizador
Industrialización de Hidrocarburos
Cálculo del SOR WAIT:
Igual a la suma de los cálculos anteriores
Cálculo del ∆WAIT
Este valor se utiliza como una medida de la desactivación del catalizador, luego de un tiempo prolongado de uso.
Su cálculo es:
∆WAIT=WAIT actual-SOR WAIT
El resultado nos muestra la pérdida de actividad sufrida con respecto al catalizador fresco.

## Slide 52: Estabilidad del catalizador
Industrialización de Hidrocarburos
Es una medida de la velocidad de desactivación del catalizador por formación de coque.
El WAIT debe ser incrementado para mantener la calidad del producto. El rendimiento decrece debido al incremento del WAIT.
En el proceso de regeneración continua, esta desactivación no se percibe en el reactor, sin embargo la mayor formación de coque afectará a la operación del regenerador, dando como resultado que el carbón quemado será igual al carbón formado.

## Slide 53: Contaminantes
Industrialización de Hidrocarburos
Los mas comunes son:
Azufre
Nitrógeno
Agua
Punto final de la carga
Metales
Estos no solo afectan la performance del catalizador sino que también dañan a los materiales de la unidad.

## Slide 54: Industrialización de Hidrocarburos
Contaminantes
Contaminantes | Efectos | Máximos niveles
Azufre | Metal | 0.5 ppm en la alimentación
Nitrógeno | Acida | 0.5 ppm en la alimentación
Agua | Acida | 30 ppm en el gas de reciclo
Alto punto final | Estabilidad | 204 °C

## Slide 55: Metales
Industrialización de Hidrocarburos
Documento: YPF-Público
Los compuestos
tratadores de agua contienen P, Zn y Cu los cuales pueden ingresar
accidentalmente a la alimentación de los reformados.
Algunas cargas craqueadas se le adicionan siliconas como antiespumantes.
Aceites lubricantes; procedentes de la lubricación de los compresores.
Posibles causas de contaminación:
Algunas naftas vírgenes contienen niveles de As en ppb.
Elementos productos de corrosión, tales como sulfuros de Fe, Mo, Cr y Cu envenenan al catalizador produciendo un daño menor que los metales orgánicos. Estas escamas se depositan en el primer reactor pudiendo producir problemas en la distribución de flujo.
El inapropiado control del nivel del separador y formación de espumas durante la regeneración, pueden llevar NaOH ó NaCO3 a través del circuito del gas de reciclo hacia los reactores.

## Slide 56: Metales
Industrialización de Hidrocarburos
Síntomas en el proceso
Es un veneno del Pt del catalizador. A pesar que se difunde a través de todos los lechos el mas afectado resulta ser el primer reactor
Efectos observados:
Pérdida del DT en los reactores afectados.
Pérdida de la función metálica
Decrece la producción de H2.
Decrece la pureza del gas de reciclo
Decrece la producción de C5+.

## Slide 57: Regeneración del catalizador de Reformado
Industrialización de Hidrocarburos
El objetivo de la regeneración es recuperar las propiedades del catalizador; se debe conseguir:
El área superficial se debe mantener alta
Los metales deben estar en el estado reducido
Los metales deben estar totalmente dispersos
4 - El cloro debe estar en su nivel apropiado
Hay problemas básicos para mantener estas propiedades durante una regeneración porque la ley de la termodinámica que dice que un sistema tendera a su estado más estable nos juega en contra.
Para el catalizador de Platforming el Pt bien disperso sobre el soporte de alúmina es mucho menos estable que un solo cristal de platino.

## Slide 58
Industrialización de Hidrocarburos
Documento: YPF-Público

## Slide 59
Industrialización de Hidrocarburos
El catalizador se regenera habitualmente, cuando los sitios activos han sido cubiertos por carbón luego de un prolongado período de operación, también puede ocurrir luego de alguna emergencia ó previo a un período de alta demanda de nafta
Las causas principales que requieren una regeneración son:
  Alto % de carbón, entre 15 a 18 %
  Limite de temperatura en termo metales de los Hornos
  Caída del rendimiento de nafta reformada 2 ó 3 %
  Mantenimiento Intercambiadores, hornos ó Compresor.
  Ciclos de Planificación de refino.

## Slide 60: Temario
Industrialización de Hidrocarburos
Generalidades y estrategia
Hot Stripping y barrido con N2
Quemado de carbón
Quemado secundario
Oxidación
Reducción
Sulfurización y puesta en marcha
Repaso y discusión de los temas desarrollados

## Slide 61
Industrialización de Hidrocarburos
Hot Stripping y barrido con N2
En el Hot stripping se barre con H2 a 400ª C durante 1 horas, para minimizar el contenido
de HC en el sistema de reacción.
Bajar temperatura a 30°C/hora, hasta los 150°C a la salida de los hornos y parar el compresor de reciclo.
Realizar vacíos con N2 hasta que contenido de HC en el gas de reciclo sea inferior al 0.2% comenzar a colocar y retirar chapas ciegas

## Slide 62: Etapas en la regeneración
Industrialización de Hidrocarburos
Quemado
Oxidación
Reducción
2 a 3 Días
1 Día
1 Día

## Slide 63
Industrialización de Hidrocarburos

## Slide 64: Objetivos quemado de carbón
Industrialización de Hidrocarburos
Eliminar el carbón depositado sobre el catalizador por combustión en presencia de cloro controlando estrictamente las temperaturas de entrada y salida de los reactores, para evitar daños en el catalizador y en los internos de los reactores.
El quemado de carbón se debe hacer tan cuidadosamente como sea posible.
Se deben respetar los delta de temperatura.
La dosificación de cloro, en niveles adecuados, está orientada a mantener la dispersión del platino y mantener alejado el azufre en el catalizador.

## Slide 65: Quemado de carbón
Industrialización de Hidrocarburos
CxHy + O2 CO2 + H2O + calor
Temperatura de entrada a los reactores en 385ºC
Inyección de aire con bajo contenido de oxígeno (0,6-0,8 mol%).
Inyección de cloro-agua 20:1.
Cuanto mayor sea el caudal de gas circulante, menor será el tiempo de quemado y también los riesgos de corrosión en el sistema.

## Slide 66
Pt
Pt
Cl
Cl
Re
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
CxHy + O2 CO2 + H2O + calor
O2
O2
O2
CO2
H2O
HCl
Pt
Pt
Temp de entrada a los reactores en 385ºC
Inyección de aire con bajo contenido de oxígeno (0,6-0,8 mol-%)
Inyección de cloro-agua 20:1
Cl-
Cl-
Cl-
Industrialización de Hidrocarburos

## Slide 67: Quemado de carbón
Industrialización de Hidrocarburos
Mecanismo de reacción
El O2 actúa sobre el carbón de la siguiente forma: 4 CH + 5 O2 4 CO2 + 2 H2O
Como se puede apreciar sólo el 80% del O2 se utiliza para quemar el carbón.
Otra reacción que se produce es la descomposición del tricloro etileno C2H3Cl3 + 2 O2 2 CO2 +3 ClH

## Slide 68: Quemado de carbón
Industrialización de Hidrocarburos
Cálculo del Carbón Quemado
El carbón quemado en cada reactor se calcula de la siguiente manera:
%Carbón  (O2Carbon  2*O2TCE )* 0.8*12Kg / Kmol *100
PCatalizador (Kg)

## Slide 69: Quemado del carbón
Industrialización de Hidrocarburos
Las etapas durante el temperatura
quemado del carbón se hacen bajo estricto control del oxígeno y pautas de
El compuesto del cloruro se agrega continuamente para:
Reponer el cloro despojado del catalizador
Hacer el quemado más uniforme, y minimizar la influencia del azufre
El control de la corrosión es altamente recomendado
La circulación del neutralizante debe empezar al principio del quemado primario
La Soda cáustica es el neutralizante más común.
Reacciones:
2 NaOH + CO2
Na2CO3 + H2O + CO2 NaHCO3 + HCl
Na2CO3 + H2O
2 NaHCO3 NaCl + H2O + CO2

## Slide 70
Industrialización de Hidrocarburos
Documento: YPF-Público

## Slide 71: Industrialización de Hidrocarburos
Interpretación de las curvas de quemado en los reactores

## Slide 72: Industrialización de Hidrocarburos
Interpretación de las curvas de quemado en los reactores
Deltas °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 60 60 50 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
27-05-2008 23:00:00 20,00 horas 28-05-2008 19:00:00 Delta H303 / R302 Delta H304 / R303 Delta H305 / R304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 73: Post quemado
Industrialización de Hidrocarburos
Es la transición entre de la etapa de quemado a la etapa de oxidación, se realiza para
asegurar un completo quemado del carbón remanente.
Aumentar la temperatura a razón de 30°C/h hasta los 400°C, mantener 0,8% de O2 en el gas y verificar que el delta de T de los reactores no supere los 10°C, manteniendo la inyección de Cl.
Mantener estas condiciones aproximadamente 4 hs.

## Slide 74: Principales hitos a tener en cuenta en el quemado
Industrialización de Hidrocarburos
Respetar los tiempo de barrido con nitrógeno.
Respetar los delta T máximos.
Mantener la concentración de oxígeno adecuada.
Mantener el hidrocarburo fuera del sistema.
Maximizar el gas de reciclo.
Disminuir el tiempo de quemado primario.
Usar doble inyección de aire.
Inyectar y controlar el cloro durante todo el quemado.
Quemar a la máxima presión posible (14/18 kg/cm2 g).
Usar y controlar, especialmente la neutralización con soda.
Antes de comenzar la regeneración se deben tener prefabricados, analizadores y los productos químicos en planta.
Usar la información del quemado anterior.
Mantener la inyección de Cl durante el quemado para asegurar la dispersión del metal.
Contar con doble bloqueo para aislar el sistema de reacción.
Asegurar el funcionamiento del sistema de recirculación de soda

## Slide 75: Oxidación
Industrialización de Hidrocarburos
Tres puntos importantes en esta etapa :
El metal pasa a su estado de oxidación previo a la reducción.
Cualquier aglomeración de metal es re distribuido
El cloro apropiado y el nivel de acidez se mantienen.
  Temperatura de entrada a los reactores en 510°C
  Inyección de aire con alto contenido de oxígeno (min 5 mol-%)
  Inyección de cloro-agua 20:1

## Slide 76
Cl
Cl
O
Cl-
Temp de entrada a los reactores en 510ºC
Inyección de aire con alto contenido de oxígeno (min 5 mol-%)
Inyección de cloro-agua 20:1
O
O
O
O
O
Cl
O
O
Pt
Pt
Pt
Pt
Cl-
Cl-
Industrialización de Hidrocarburos

## Slide 77: Efecto de la temperatura en el crecimiento de los cristal de platino:
Industrialización de Hidrocarburos
La temperatura reduce la fuerza de interacción que estabiliza el Pt en la superficie
La temperatura aumenta la proporción de movilidad de los átomos en la superficie
La inyección del cloruro es eficaz en la redistribución del aglomerado de cristales, manteniendo la
dispersión del platino.
Reducción de la energía libre superficial
Pt Pt
Al2O3
la interacción química con Al2O3

## Slide 78
Industrialización de Hidrocarburos
Una teoría para la redistribución:
Un sistema siempre tenderá a su estado más estable.
ClxPtPtClx PtPtPt PtPtPtPt
PtPt PtPtPt PtPtPtPt
PtPtPt ClxPtPtPtPtPtPtPtClx
H O
Al
O O
+ PtCl2
PtCl O
Al
O O
+ HCl

## Slide 79: Industrialización de Hidrocarburos
Documento: YPF-Público
O
Al Al
O O
O
+ PtCl2
Cl
Pt Cl
Cl
Al
O O
El platino bien disperso en un área superficial alta, (g-Al2O3), es menos estable que un solo cristal de platino
+ PtCl2
PtCl
Cl
Al Al
O O O
Cl
Al
O O

## Slide 80: Oxidación
Industrialización de Hidrocarburos
Documento: YPF-Público
La performance del catalizador es función de la dispersión del platino
100% disper 73% disper |  |  | sión sión |  |  | 
Temperatura reactor
Vida del Catalizador
Rendimiento de C5 +
Vida del Catalizador
100% dispersió
73% dispersió

## Slide 81: Reducción
Industrialización de Hidrocarburos
Objetivo
Reducir los metales que componen el catalizador previamente oxidados al estado metálico y desplazar el nitrógeno de la Unidad .
Se circula Hidrógeno a la mayor velocidad posible compatible con el compresor permitiendo la eliminación del agua formada durante la reducción.
Temperatura de operación: 510°C, mientras se eleva la temperatura hasta alcanzar este punto, se deben purgar todos los puntos bajos tratando de eliminar la mayor cantidad de agua posible.
Temperatura de salida a los reactores en 510°C (min 427°C).
Atmósfera reductora, inyección de hidrógeno electrolítico.

## Slide 82
Cl
O
Temp de salida a los reactores en 510ºC (min 427°C)
Atmósfera reductora, inyección de hidrógeno electrolítico, mezcla 50% N2
O
O
O
Cl
O
Pt
Pt
Pt
Pt
O
O
O
H2
H2
H2
H2
H2
H2
H2
H2
H2O
H2O
H2O
H2O
HCl
Cl
HCl
Industrialización de Hidrocarburos

## Slide 83: Presulfurado
Industrialización de Hidrocarburos
OBJETIVO:
Evitar o prevenir reacciones fuertemente exotérmicas cracking durante la puesta en marcha, debido a la elevada actividad de los componentes metálicos del catalizador.
Inyección de Sulfuros: Agregar SH2 o un sulfuro orgánico (dimetil sulfuro etc.) por la cabeza de cada
reactor.
Chequear con tubos Draguer a la salida de los reactores, ni bien aparezcan trazas de SH2 suspender la operación, el azufre agregado no debe superar el 0,05 % en peso de catalizador.
Esta operación se debe realizar en un periodo de tiempo corto (30 a 50 min) antes de entrar con carga.

## Slide 84: Presulfurado
Industrialización de Hidrocarburos
2023
UT 6.1
Cl
Metales muy activos luego de la reducción
Inyección de DMDS para evitar reacciones muy exotérmicas
Pt
Pt
Pt
Pt
Re
Re
H3C—S—S—CH3
H2
H2
H2
H2
H2
H2

## Slide 85: Resumen
Industrialización de Hidrocarburos
Una incorrecta regeneración ha causado daños en los hornos, internos del reactor y en la actividad del catalizador, también un mal control de la corrosión ha dañado equipos importantes de la unidad .
Si no se toman los recaudos necesarios para evitar los daños mencionados se tendrán ciclos cortos de operación, mas tiempo parada la Unidad, menor calidad de productos y mayor costo de mantenimiento.

## Slide 86: Industrialización de Hidrocarburos
Documento: YPF-Público
Documento: YPF-Público

## Slide 87: Industrialización de Hidrocarburos
Documento: YPF-Público

## Slide 88
Industrialización de Hidrocarburos
2023
Documento: YPF-Público

## Slide 89: Industrialización de Hidrocarburos
Contaminación con Azufre
2023
Documento: YPF-Público

## Slide 90: Industrialización de Hidrocarburos
Contaminación con Nitrógeno

## Slide 91: Industrialización de Hidrocarburos
Contaminación con Agua

## Slide 92
Industrialización de Hidrocarburos
Documento: YPF-Público

## Slide 93
Industrialización de Hidrocarburos
Documento: YPF-Público

## Slide 94: Industrialización de Hidrocarburos
Documento: YPF-Público